
《荧光增白剂351（CBS-X）》

“浙江制造”标准编制说明

项目背景
“浙江制造”品牌建设为形成集质量、技术、服务、信誉为一体，市场与社会公认的“浙江制造”区域综合品牌，加快浙江制造业转型升级，推动“浙江制造”走向世界。对于企业，“浙江制造”品牌也有助于提升企业质量管理水平，提高产品质量，提升企业服务高端顾客的能力，加快企业业务转型升级，并以“浙江制造”品牌进一步提升公司行业内影响力。

荧光增白剂在紫外光的照射下，可激发出篮、紫光，与基质上的黄光互补而具有增白的效果；主要是利用光学上的补色作用，其处理过的白色或浅色基质可增白、增亮或增艳。

荧光增白剂不仅有适合天然纤维用的，而且有适合合成纤维用的，同时还从中派生出很多用于纸张、洗涤剂、塑料等品种，大大拓宽了荧光增白剂在工业中的应用范围。随着用户需求的不断发展，荧光增白剂的用途也在日益扩大，甚至完全跳出了他们的传统应用领域，进入高技术领域，如用于荧光探测、染料激光器以及防伪印刷等。

荧光增白剂的产品牌号有超过3000个，分属于15个基本结构类型；《染料索引》上，荧光增白剂的品种已经增加至396个以上。20世纪90年代之后，随着纺织印染行业的快速发展，荧光增白剂也得到了很大的增长。目前荧光增白剂的产量占染料总产量的10%以上，而且其产量的年增长率大于染料的年增长量。在世界荧光增白剂市场上，欧美三大公司即巴斯夫、亨斯曼、三旺，由于起步早、研究深入、差异化品种多，品质上能满足中高端客户需求及提供应用技术解决方案和服务等多种因素，占领了全球市场较大的市场份额。近二十年来，随着国内对荧光增白剂的研究不断深入，尤其是伴随洗涤剂快速发展，中国的荧光增白剂产量已位居世界第一，约占世界荧光增白剂产量的 50%；同时，品质上也逐渐与欧美公司趋于一致。

荧光增白剂351是荧光增白剂的重要品种，在印染、洗涤剂产品中具有重要地位。该产品颜色鲜艳，各项牢度优异，广泛用于运动服装、户外用纺织品的印染。在洗涤剂产品中，常常用于洗衣液、洗衣粉、高端洗衣凝珠等洗涤剂产品中，能有效增白增艳。

荧光增白剂作为高品质新型有机活性材料，被国家列入十三五国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，属于鼓励类产品和技术。

随着绿色生态深入人心和环保要求的日愈严格，“绿色纺织品”已经成为纺织品行业的标准和要求，国内印染行业因产业不断升级和纺织品服用性能的持续发展而对染料的生态安全要求不断提升，严格控制24种有害芳香胺以及12种重金属含量。根据近期国内外的临床和试验研究发现，经过大浪淘沙，目前仍在使用的荧光增白剂并不具有潜在的危害性,同时荧光增白剂在一般的使用过程中也没有毒性、致敏性、致癌性、致突变性或其它危害人们健康的影响。

目前荧光增白剂351（CBS-X）主要参考行业标准（HG/T 3726-2023）荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)的规定。但随着国内生产技术的提升；国内外消费者和客户对实用性及安全性要求的不断提高，行业标准的指标要求已存在许多不足，多种有害物质限量未作明确规定。国际上一些知名采购商虽然针对某些特定的有害物质进行了规定，但在物理性能、二甲基甲酰胺上均未做出明确要求。

该产品制定浙江制造团体标准，有利于提高荧光增白剂351的生产制造水平，促进高质量产品的推广应用，满足生态纺织品和婴幼儿服装以及洗涤行业的要求，保障使用者的身体健康。有利于保证产品质量，防止产品的粗制滥造，防止伪劣产品扰乱市场秩序，维护消费者的利益。有利于消除贸易壁垒，促进国际技术交流和贸易发展，提高产品在国际市场上的竞争能力。促进对自然资源的合理利用，有利于保护生态平衡，维护人类社会当前和长远利益。

项目来源
由浙江宏达化学制品有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，经省市场监督管理局组织专家论证通过立项，项目名称：《荧光增白剂351（CBS-X）》。

标准制定工作概况
标准制定相关单位及人员
本标准主要起草单位：浙江宏达化学制品有限公司。
本标准参与起草单位：绍兴市质量技术监督检测院。

本标准起草人为：杨春花、寿谦益、盛亦斌。
主要工作过程
前期准备工作
按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况，具体如下：

2025年5月浙江宏达化学制品有限公司对浙江制造标准的具体要求进行认真研究，为了提升产品的竞争力，成立“浙江制造立项工作组”，立项工作小组在调研国内外荧光增白剂351（CBS-X）生产、应用现状的基础上，结合目前浙江宏达化学制品有限公司生产的荧光增白剂产品的生产水平和经营情况编制《荧光增白剂351（CBS-X）》“浙江制造”标准的立项申请资料，并向浙江省市场监督管理局提出立项申请。
经浙江省市场监督管理局组织专家论证通过立项，《荧光增白剂351（CBS-X）》项目得到批准。

浙江宏达化学制品有限公司组织起草单位绍兴市质量技术监督检测院等参与单位对浙江制造标准制定的具体工作进行认真研究，确定了总体工作方案，并于2025年9月组建了标准起草工作小组。
本标准起草人为：杨春花、寿谦益、盛亦斌。起草人员负责标准制定工作的组织、协调，相关资料的查阅、收集，标准文本及编制说明的起草、撰写，组织召开评审会，通过电子邮件、传真等方式，征集、整理和归纳相关的意见和建议。

标准草案研制
标准起草小组在深入调研染料行业要求和生产水平后，结合浙江制造的先进性要求，确定了该浙江制造标准草案的基本框架和内容，着重突出该产品在研发设计、原材料、生产工艺及设备、检测能力、质量指标以及质量承诺等方面的先进性体现内容，并通过邮件交流、专题会议等方式，多次对该标准草案进行研讨并修改文件，于2025年9月召开《荧光增白剂351（CBS-X）》“浙江制造”标准启动会、研讨会，专题研讨标准草案文件，在进一步采纳相关建议的基础上，形成标准征求意见稿。

征求意见
专家评审
标准报批
按照专家评审意见修改完成并报批。
标准编制原则、主要内容及确定依据
编制原则

合规性原则
本标准主要按照HG/T 3726-2023 荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)为基础编写标准，标准框架按照“浙江制造”标准要求增加了“基本要求”和“质量承诺”，标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。    

必要性原则
目前荧光增白剂351（CBS-X）行业企业主要参考行业标准（HG/T 3726-2023）荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)的规定。但随着国内生产技术的提升；国内外消费者和客户对实用性及安全性要求的不断提高，行业标准的指标要求已存在许多不足，多种有害物质限量未作明确规定。国际上一些知名采购商虽然针对某些特定的有害物质进行了规定，但在物理性能、二甲基甲酰胺上均未做出明确要求。本标准编制过程中从荧光增白剂351（CBS-X）的应用场景和用户使用角度出发，重点关注理化特性与有害物质含量质量特性，并围绕核心质量特性提出了相应的技术指标。
先进性原则
本标准编制过程中对标了主要以HG/T 3726-2023荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)为基础，同时对标了国外知名同行巴斯夫的要求，充分反映产品的特点和关键技术指标，做到国内一流、国际先进的水平。

可操作原则
本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，理化指标、有害物质指标（二甲基甲酰胺)要求等均有现行的国、行标准做检测支撑，标准所有技术要求均可由第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。
经济性原则
本标准起草过程中理化试验、色牢度和安全性指标进行了综合评判，适当提高要求，加强原材料选购，能够大大提高产品的性能，本省的一流企业均可实现，其他企业通过提高装备自动化水平，提高工艺精度能够实现标准要求。
主要内容及确定依据
主要内容
本标准规范的内容包括范围、规范性引用文件、术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输和贮存、质量承诺。其中基本要求包括设计研发、原材料、工艺及装备和检验检测四个方面；技术要求包括外观和理化指标要求。

确认依据
标准名称

标准立项计划中，立项名称为《荧光增白剂351（CBS-X）》，在标准研制过程中，考虑到与行标对应、并结合保持一致，经专家讨论名称修改为《荧光增白剂351（CBS-X）》。

范围

根据本标准的实际编制内容和产品的实际生产情况以及荧光增白剂351（CBS-X）的理化性质规定了范围的内容。

关于规范性引用文件

本标准的规范性引用文件主要参考HG/T 3726-2023荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)等相关标准的相关内容，并根据实际情况，引用标准“GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定、GB/T 3671.2 水溶性染料冷水溶解度的测定、GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法、GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定、GB 19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定、GB 20814 染料产品中重金属元素的限量及测定、GB/T 23979.2-2009 荧光增白剂 增白强度和色光的测定 纸张染色法、HG/T 3726 荧光增白剂 351(C.I. 荧光增白剂351)、HG/T 4872-2016 工业用固体甲醇钠、HG/T 5351 纺织染整助剂 N,N-二甲基甲酰胺的测定、GB/T 6678-2003 化工产品采样总则、HG/T 5697-2020 邻磺酸钠苯甲醛。”

技术要求

本标准编制过程中主要已目前行业内荧光增白剂351（CBS-X）的行业标准HG/T 3726-2023荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)基础，针对荧光增白剂351（CBS-X）的应用特点，本标准在技术要求中规定了外观、气味、色光、增白强度、紫外吸收、水分的质量分数、透光率、溶解度、最大吸收波长、荧光强度、有害芳香胺、重金属元素和N,N-二甲基甲酰胺的要求。主要以HG/T 3726-2023《荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)》为基础，同时对标了国际同行巴斯夫的技术要求，提升了产品指标的中水分的质量分数、透光率、二甲基甲酰胺的要求；新增了色光、增白强度、溶解度、荧光强度的要求。

试验方法

产品检验方法与技术要求一一对应，外观、气味、紫外吸收、水分的质量分数、透光率、最大吸收波长、有害芳香胺、重金属元素和N,N-二甲基甲酰胺均按HG/T 3726-2023中的规定进行确定，新增加的色光和增白强度按GB/T 23979.1-2009的规定确定。溶解度按GB/T 3671.2的规定确定。
检验规则
标准按照相关国家要求规定了抽样、组批、检验分类、判定规则的方式。

4.2.2.6.1  抽样 

每批采样数应符合GB/T 6678-2003中7.6的规定。所采样产品的包装应完好，采样时勿使外界杂质落入产品中。用探管从上、中、下三部分采样，所采样品总量不得少于200 g。将采得的样品充分混匀后，分装于两个清洁、干燥、密封良好的容器中，其上粘贴标签，注明产品名称、批号、生产厂名称、采样日期和地点。一份供检验，另一份保存备查。

标签、包装、运输、贮存

按HG/T 3726-2023中8规定确定了产品标识、包装、运输、贮存的内容。

标准先进性体现
型式试验内规定的所有指标对比分析情况。
荧光增白剂351（CBS-X）国内的主要生产企业采用现行行业标准为HG/T 3726-2023《荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)》。本标准与HG/T 3726-2023《荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)》中的技术要求相比，性能有以下提升：

提升产品的稳定性
提升了产品实用性，新增加色光的要求，减小产品的色差范围，将水分的限量要求由≤3.5%提高至≤3.0%，可以满足洗衣凝珠膜对水分的最低溶解要求。延长后续产品使用时洗衣凝珠的贮存周期会，防止因内吸潮而自我降解，导致质量下降，包装破损。
提升安全性：
将N,N-二甲基甲酰胺含量的限定指标由≤0.50%提高至未检出（检出限≤10mg/kg），N,N-二甲基甲酰胺是荧光增白剂安全性能的重要体现，当增白剂内DMF浓度超标时，复配后的洗涤产品，在放置一段时间后，由于DMF分解，打开内包装后有明显臭味，并伴有氨味。在凝珠洗衣液中，当DMF浓度高时，容易导致对外膜形成溶剂腐蚀，导致粘连。

提升产品实用性能：
将透光率的限定要求由≥90.0%提高至≥95.0%，保证产品澄清度更高，用于凝珠外观更透亮；新增溶解度的要求，溶解度需≥45g/L，溶解度是反映产品染色均匀度的重要指标，提高后续用户使用性能，间接反映了溶解的难易程度。该性能在中高纬度地区，低温溶解时无需加热，且无沉淀无析出现象。新增荧光强度、增白强度的要求，提升产品增白能力，更好的提升产品使用性和增白效果。

产品对比表
《荧光增白剂351（CBS-X）》“浙江制造”标准与国际知名同行巴斯夫和行业标准为HG/T 3726-2023《荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)》对比，其主要差异见下表：
	核心技术指标
	行业标准
HG/T 3726-2010
(优等品)
	国际巴斯夫要求
	浙江制造团体标准
	先进性
	先进性说明

	稳定性
	色光
	目测
	/
	/
	近似～微级
	新增项目
	采用测色仪数据进行量化，指标更直观.

	
	
	DE*
	
	
	≤0.3
	
	

	
	
	DECMC
	
	
	≤0.3
	
	

	
	水分%   
	≤3.5   
	/
	≤3.0   
	提升
	可以满足洗衣凝珠膜对水分的最低溶解要求。如果水分＞3.0，洗衣凝珠的贮存周期会缩短，因内吸潮而自我降解，导致样品破损。

	实用性
	透光率（T）/%  
	≥90.0
	
	≥95.0
	提升
	澄清度更高，用于凝珠外观更透亮。

	
	溶解度（25 ℃），g/L 
	/
	≥ 20
	≥ 45
	新增项目
	溶解度是提升产品染色均匀度质量，提高后续用户使用性能，间接反映了溶解的难易程度。该性能在中高纬度地区，低温溶解时无需加热，且无沉淀无析出现象。

	
	增白强度（为标准品的），分 


	/
	/
	标准品±1.5
	新增项目
	产品增白能力增强，更好的提升产品使用性

	
	荧光强度（相当于 VBL 标准品），分 


	/
	/
	100±2
	新增项目
	产品的纯度指标，更好的提升产品使用性

	安全性
	二甲基甲酰胺(DMF)
	0.50%
	1066
	未检出

（检出限≤10mg/kg）
	提升
	当增白剂内DMF浓度超标时，复配后的洗涤产品，在放置一段时间后，由于DMF分解，打开内包装后有明显臭味，并伴有氨味。在凝珠洗衣液中，当DMF浓度高时，容易导致对外膜形成溶剂腐蚀，导致粘连。


基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。
增加产品设计研发的要求
标准对生产荧光增白剂351（CBS-X）的企业对研发设计提出了如下要求：应具备开展工艺配方及工艺参数的优化设计能力。

增加主要原材料的要求
标准规定了生产荧光增白剂351（CBS-X）的主要原料邻磺酸钠苯甲醛应符合HG/T 5697-2020中的要求；甲醇钠应符合HG/T 4872-2016中的优等品要求。

增加了工艺及装备的要求
标准对荧光增白剂351（CBS-X）的生产工艺及设备提出了如下要求：应采用分布式控制系统（DCS）对生产过程进行智能控制；应对副产品的氯乙烷进行资源化综合利用；应对回收的亚磷酸三乙酯进行资源化综合利用；。

增加了检验检测要求
标准对荧光增白剂351（CBS-X）生产企业的检测能力提出了基本要求，荧光增白剂351（CBS-X）生产企业应开展增白强度、色光、水分、紫外吸收、特殊溶解性、原材料含量检验项目的检测；应配备紫外分光光度计、电脑测色仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、快速水分测定仪、染样机等检测设备。确保生产过程中企业对产品进行实时监控，保证产品质量稳定。

增加了质量承诺
标准对荧光增白剂351（CBS-X）的质量承诺提出了要求：在本文件规定的贮存条件下，若用户对产品质量提出异议，制造商应24小时内及时响应，72小时内提供解决方案。

标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。
产过程全部采用集散控制系统（DCS）进行自动化控制，DCS集散控制系统具有完善和优秀的操作、监视功能、报警功能和强大的控制功能,可靠性高,稳定性好，同时可以节省人力，提高控制的质量和安全系数。对喷雾干燥塔尾气进行循环利用，可有效减少干燥塔尾气排放，确保环境效益、社会效益和经济效益的全面提升。

与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
目前国内主要执行的标准有：

HG/T 3726-2023《荧光增白剂351(C.I.荧光增白剂351)》
本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。
    不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

本标准引用了以下文件：

GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定

GB/T 3671.2 水溶性染料冷水溶解度的测定

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定

GB 20814 染料产品中重金属元素的限量及测定

GB/T 23979.2-2009 荧光增白剂 增白强度和色光的测定 纸张染色法

HG/T 3726 荧光增白剂 351(C.I. 荧光增白剂351)

HG/T 4872-2016 工业用固体甲醇钠

HG/T 5351 纺织染整助剂 N,N-二甲基甲酰胺的测定

GB/T 6678-2003 化工产品采样总则
HG/T 5697-2020 邻磺酸钠苯甲醛
社会效益

该标准的制定，有助于荧光增白剂351（CBS-X）制造行业技术的进步，为提升产品档次和产品推广，提供系列高性价比的产品，将有助于行业和市场的管理和监督，使行业能得到有序、健康的发展，规范市场，促进和提升我国相关制造业的水平，拉动区域经济增长，具有显著的经济效益和社会效益。也有助于推动“浙江制造”品牌为更多人们了解、服务，促进染料产业整体质量水平的提升，推动此行业的发展。

重大分歧意见的处理经过和依据
无。

废止现行相关标准的建议
   本标准为首次制定，无需废止其他标准。

提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由
本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

贯彻标准的要求和措施建议
已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

其他应予说明的事项
无。

《荧光增白剂351（CBS-X）》标准研制工作组

2025年9月



